## Slide 1
第七章
离子聚合工艺
—阴离子聚合

## Slide 2
9.1 概述
阴离子聚合是以负离子为增长活性中心而进行的链式加成聚合反应
亲核试剂
快引发、慢增长、无终止、无转移

## Slide 3
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
9.1 概述
阴离子活性聚合的特点
适当调节引发与增长反应的动力学，可制得非常窄的分子量分布
合成聚合物的平均分子量可以从简单的化学计量来控制
通过把不同单体依次加入到活性聚合物链中，可以合成嵌段共聚物
用适当的试剂进行终止，可以合成具有功能端基的聚合物

## Slide 4
适当调节引发与增长反应的动力学，可制得非常窄的分子量分布
合成聚合物的平均分子量可以从简单的化学计量来控制
通过把不同单体依次加入到活性聚合物链中，可以合成嵌段共聚物
用适当的试剂进行终止，可以合成具有功能端基的聚合物

## Slide 5
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
9.2 阴离子聚合体系
阴离子聚合体系的核心是电子给体，亲核试剂
无机碱 NaOH、KOH
碱金属
有机金属化合物NaNH2、RMgX
金属烷基化合物，丁基锂、萘钠

## Slide 6
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
9.2 阴离子聚合体系
所用单体主要有三种类型
带有氰基、硝基和羧基类吸电子取代基的乙烯基类单体
具有共轭双键的二烯烃类，如苯乙烯、丁二烯、异戊二烯
环状杂原子化合物，其负电荷能够离域至电负性大于碳的原子上，如环氧化合物、环硫化合物、环酯、环酰胺等
含有吸电子基团，过分活泼，易发生副反应，其工业应用意义不大
乙烯现在采用四甲基乙二胺为活化剂，在一定温度和压力下，丁基锂引发，可制得Mw=14万，结晶度>90%PE

## Slide 7
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
9.3 活性阴离子聚合应用
合成窄分子量分布聚合物
尽管近年来有多种活性/可控聚合方法问世，但阴离子活性聚合仍是制备窄分子量分布聚合物的最好方法。
通过该聚合，可以制备得到接近于均一分子量分布的聚合物，为研究聚合物分子量与性能之间的关系提供了物质基础，也为凝聚渗透色谱GPC测分子量提供了可靠依据

## Slide 8
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
9.3 活性阴离子聚合应用
合成嵌段、星型、梳状聚合物
活性聚苯乙烯会与加入的聚甲聚丙烯酸甲酯中的酯基反应，将活性链“挂在”主链上形成星型

## Slide 9
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
9.3 活性阴离子聚合应用
制备有反应活性的大分子单体

## Slide 10
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
9.4 SBS热塑性弹性体
thermoplastic elastomer
热塑性弹性体是指在高温下能塑化成型，在常温下又能显示橡胶弹性的一类材料，它兼具热塑性塑料的加工成型的特征和硫化橡胶的弹性。
SBS是苯乙烯—丁二烯—苯乙烯三嵌段聚合物。
1963年 美国Phillips公司 商品名为Solprene
1965年 美国Shell公司采用 阴离子三步法
日本旭化成公司、英国、德国等国相继投入工业化生产
我国巴陵石化公司和燕山石化公司建成万吨级SBS生产装置。

## Slide 11
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
1.SBS结构
常温下，SBS具有互不相容的两相结构，分散相聚苯乙烯互相聚集在一起(又称微区)，此时PS微区起物理交联作用和对橡胶相PB段补强作用。聚苯乙烯段在常温下呈玻璃状，非常坚硬，并使提供弹性的聚丁二烯段末端固定，构成物理交联网状结构，结果SBS在常温下呈现弹性体特征。

## Slide 12
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
1.SBS结构
当升温至PS的玻璃化温度以上时，PS形成的微区熔融，物理交联点解除，从而出现塑性流动，因此可以用注塑、挤出等热塑性塑料的成型方法成型。当冷却至PS的Tg以下时，上述PS微区结构再次建立，恢复网状结构，使得SBS具有热塑性弹性体的特征。

## Slide 13
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
1.SBS结构
通过红外光谱、电子显微镜等多种分析手段，证明SBS是三嵌段共聚物，具有两个玻璃化转变温度。SBS分子结构中的中央段是聚丁二烯(橡胶相)，为连续相，两端是聚苯乙烯(塑料相)为分散相，即苯乙烯(S)—丁二烯(B)—苯乙烯(S)三嵌段结构。

## Slide 14
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
2.SBS性能
良好的强伸性能
SBS无需硫化即具有普通硫化橡胶的强伸性能
显著的弹性性能
SBS弹性性能的显著标志之一是：它和NR、SBR有着相似的拉伸应力-应变曲线，即较小的应力能产生较大的形变，且第一次和第二次基本相似；标志之二是它的落球回弹高度或者Yerzley回弹也更接近于橡胶而区别于塑料

## Slide 15
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
2.SBS性能
较高的表面摩擦系数
测试结果表明，SBS的摩擦系数高，和普通硫化橡胶属于同一级别；而一般热塑性塑料摩擦系数低，仅为SBS的50％左右。这一特性对制鞋工业很有实际意义，摩擦系数大，对地面抓着力强，穿着行走安全。SBS对温度不敏感因而安全舒适

## Slide 16
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
2.SBS性能
优异的低温性能
SBS良好的低温柔软性是其显著特点。在低温下，几乎所有聚合物的弹性模量都急剧升高，材料变硬。但达到同一僵硬程度各个材料所需温度环境不一样。EVA在15℃，SPVC在0℃，SBR在-30℃，NR在-40℃，而SBS则在-60~-70℃，可见SBS低温性能的优越，是目前各类鞋底树脂中低温性能最佳者。

## Slide 17
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
2.SBS性能
较高的气体渗透性
SBS远远高于氯化聚乙烯、高密度聚乙烯，为它应用于水果蔬菜包装提供了条件
广泛的溶解性
SBS能溶解在很多有机溶剂中，具有广泛的溶解性。

## Slide 18
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
2.SBS性能
良好的熔融流动性
SBS由于分子量较低，因此熔融粘度也较小。但必须指出，如果仅仅是加热，即使到220℃以上，共聚物分解，也不会呈现流动性。这是由于不相容的两相之间，没有机械外力的作用是不可能互相流动掺混的；而一旦有了外力，被加热的SBS首先是物理交联网点解体，继而在外力作用下产生流动。
较好的电绝缘性能

## Slide 19
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
3.应用

## Slide 20
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
生产情况
占世界总产量的31.19%

## Slide 21
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
中石化主要牌号

## Slide 22
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
4.线型SBS生产路线
采用单官能团引发剂的三步加料法
以烷基锂为引发剂，采用还原电位接近的S和B按以下顺序加入两种单体
优缺点？
优点：可以制备质量较好的SBS
缺点：步骤繁琐，易带入杂质影响聚合
产品质量取决于苯乙烯均聚物、SB二嵌段共聚物含量

## Slide 23
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
4.线型SBS生产路线
采用双官能团引发剂的两段加料法
先生成聚丁二烯中心嵌段B，再加入S进行两端聚合
优缺点？
优点：两端都终止可能性小，均聚物含量低
缺点：双锂引发剂在烃类溶剂中溶解度小，需加入部分极性溶剂，改变了链段的微观结构

## Slide 24
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
4.线型SBS生产路线
二步混合加料法
在第二步加入B的同时，把另一半S也加入。基于聚苯乙烯锂引发B的能力高于引发S的能力，此外B的竞聚率和Kp都远大于S
优缺点？
优点：减少加料次数减少杂质影响
缺点：B、S同时存在，聚合后期B减少，S会产生聚合，导致产生更多的相混合，降低产品抗拉强度

## Slide 25
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
5.线型SBS生产工艺
（1）三步法生产，原料规格

## Slide 26
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
（2）工艺条件

## Slide 27
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
（3）工艺过程
40-50 ℃
50-70 ℃
70-80 ℃

## Slide 28
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
（3）工艺过程
为了控制水、醇、酸、胺、空气等杂质含量<0.05%,对单体、溶剂采取蒸馏、其它净化方法（硅胶、活性炭、分子筛）
引发剂配制
抽真空去除微量水和系统中空气，冷却通入氩气。
加入金属锂和1/3溶剂，50-60℃下逐渐滴入氯代丁烷溶液
滴完继续反应5-6h
上层无色透明的丁基锂庚烷溶液，下层为灰白色LiCl粉末
上层溶液过滤后，得70%丁基锂溶液
三种成分：锂:氯代丁烷:庚烷=2.05:1:580，锂过量促使完全反应，防止将其带入聚合釜中

## Slide 29
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
危险性
2015.12.18 清华大学

## Slide 30
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
SBS合成，分3步
向聚合釜中加入总量的1/2的苯乙烯，再加入引发剂溶液。温度40-50℃，0.5-1h
降温至35℃，加入丁二烯，控制加料速度以确保釜温不超过60℃，釜温在50-70之间波动。
当丁二烯转化率>90%，将剩下的苯乙烯加入，升温至70-80℃，维持1h，促进完全反应
得到聚合物溶液为20%，大致比例为苯乙烯:丁二烯:溶剂=6:14:80

## Slide 31
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
SBS脱气-干法脱气

## Slide 32
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
SBS脱气-湿法脱气
胶液在热水中凝聚，筛出粒料，挤压水分，干燥、造粒

## Slide 33
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
6.SBS生产控制因素
引发剂
丁基锂是常用引发剂，用仲丁基锂的引发效率要高于正丁基锂，并且正丁基锂残存于嵌段聚合的均聚物、二嵌段等各个阶段，分子量分布明显变宽
由于丁基锂在非极性溶液中缔合度不同导致，但正丁基锂性能稳定，易于保存，价格相对便宜，加入少量活化剂如醚、叔胺等，可提高反应速率，分子量分布变窄

## Slide 34
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
6.SBS生产控制因素
温度和时间
温度是双刃剑，可加快Kp，加宽分子量分布
前30min，反应剧烈放热，温度应控制50℃，而后升温至55℃，经过2h，从下图看出，丁二烯基本转化完毕，加入苯乙烯，升温，反应1h

## Slide 35
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
6.SBS生产控制因素
溶剂
溶剂的极性对引发剂缔合、嵌段共聚物的微观结构有影响
丁基锂的缔合：
缔合数n↑，引发效率↓。极性溶剂能够破坏缔合离子对，如THF电子给予指数高，Li的最外层轨道接受THF中氧原子形成 络合物，这样有相当的自由阴离子存在，聚合速率极快

## Slide 36
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本

## Slide 37
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
7.星型SBS生产
制备原理
偶联剂的选择对星型SBS的生产特别重要，因为偶联剂的各个官能团反应活性不一致。SiCl4的第一、二个氯原子与活性聚合物在常温下即可反应，第三个需要几个小时，第四个则要在50℃加热几十个小时才能完成偶联反应。并且随着分子量提高，最后两个氯原子逐渐变得难以偶合

## Slide 38
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
7.星型SBS生产
常用偶联剂

## Slide 39
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
7.星型SBS生产
先用单锂引发剂制成双嵌段SBLi，再加入偶联剂制成星型多臂SBS

## Slide 40
第九章
离子聚合工艺
—阳离子聚合

## Slide 41
9.1 概述
阳离子聚合是以阳离子为增长活性中心而进行的链式加成聚合反应
碳正离子、氧鎓离子
快引发、快增长、难终止、易转移
低温 溶剂

## Slide 42
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
9.2 阳离子聚合体系
单体必须是亲核的电子给予体
双键上带有强供电基团、具有共轭效应的基团、杂原子环状化合物（甲醛、四氢呋喃）
引发剂
（1）质子酸如H2SO4、H3PO4及HCl等
对于实际反应来讲，负离子不
能是强亲核剂，否则结合成共
价键，生成低聚物

## Slide 43
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
9.2 阳离子聚合体系
（2）Lewis酸
BF3、AlCl3、SbCl5等可以作为电子接受体，被称为Lewis酸。单独不起作用，必须和助催化剂一起使用，如水、醇、醚、卤代烷。两者生成不稳定的络合物，产生阳离子，从而引发反应
异丁烯聚合中，用BF3-H2O，[H+]太高，反应太快，其阴离子不易于活性增长链作用而终止，导致Mw达百万；SnCl4则完全相反，[H+]低，反应慢，产量低，Mw小；工业上采用AlCl3-H2O

## Slide 44
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
9.3 丁基橡胶
丁基橡胶是异丁烯和异戊二烯的共聚物，它在1943年投入工业生产。
甲基，
供电子基
共轭效应
98.4%
1.6%

## Slide 45
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
9.3 丁基橡胶
丁基橡胶，简称IIR，是Isobutylene Isoprene Rubber的缩写。具有良好的化学稳定性和热稳定性，最突出的是气密性和水密性。它对空气的透过率仅为天然橡胶的1/7，丁苯橡胶的1/5，而对蒸汽的透过率则为天然橡胶的1/200，丁苯橡胶的1/140。因此主要用于制造各种内胎、蒸汽管、水胎、水坝底层以及垫圈等各种橡胶制品。

## Slide 46
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
未经硫化的橡胶为线型结构，易产生冷流和蠕变，所以橡胶必须经过交联形成网络结构才能使用。
异戊二烯链节仅占主链的0.3%-0.6%，故丁基橡胶分子链具有高度的饱和性；甲基密集排列，降低了链的柔顺性。这些结构特征使丁基橡胶具有优良的耐候性、耐热性、耐碱性，特别是具有气密性好，黏结能力强等

## Slide 47
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本

## Slide 48
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
6.丁基橡胶的结构、性能及应用
丁基橡胶与丁腈橡胶的区别
丁基橡胶制成品不易漏气，一般用来制造汽车、飞机轮子的内胎。 主要用途于制作各种轮胎的内胎、无内胎轮胎的气密层、各种密封垫圈，在化学工业中作盛放腐蚀性液体容器的衬里、管道和输送带，农业上用作防水材料。
丁腈橡胶是由丁二烯和丙烯腈经乳液聚合法制得的，丁腈橡胶主要采用低温乳液聚合法生产，耐油性极好，耐磨性较高，耐热性较好，粘接力强。其缺点是耐低温性差、耐臭氧性差，电性能低劣，弹性稍低，不宜做绝缘材料。丁腈橡胶主要用于制造耐油橡胶制品。

## Slide 49
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
9.3 丁基橡胶
为改善丁基橡胶共混性差的缺点，1960年以来出现了卤化丁基橡胶。
这种橡胶是将丁基橡胶溶于烷烃或环烷烃中，在搅拌下进行卤化反应制得。它含溴约 2%或含氯1.1%～1.3%，分别称溴化丁基橡胶和氯化丁基橡胶。
丁基橡胶卤化后，硫化速度大大提高，与其他橡胶的共混性和硫化性能均有所改善，粘结性也有明显提高。卤化丁基橡胶除有一般丁基橡胶的用途外，特别适用于制作无内胎轮胎的内密封层、子午线轮胎的胎侧和胶粘剂等。
Cl

## Slide 50
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
9.3 丁基橡胶
氯化丁基橡胶（CIIR）溴化丁基橡胶（BIIR）

## Slide 51
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
9.3 丁基橡胶

## Slide 52
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
9.3 丁基橡胶
2016-5-24 燕山石化丁基橡胶价格15800元/吨

## Slide 53
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
9.3 丁基橡胶
目前，世界上只有美国、德国、俄罗斯和意大利4个国家拥有丁基橡胶生产技术，在国际市场上，美国Exxon公司和德国Bayer公司的丁基橡胶产品处于垄断地位，生产能力约占世界总生产能力的80%，此外，这两大公司在新产品和新技术的开发方面也处于世界领先地位。
9个国家13套丁基橡胶装置，总能力104万吨/年（117）
其中：Exxon公司约占51.5％
Bayer公司约占28.6％
中国燕化公司7.5万吨/年,约占4.37%

## Slide 54
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
9.3 丁基橡胶
2015 ～ 2019 年我国丁基橡胶新建或扩建概况
2015 年～ 2019 年期间 , 我国仍将新建或者扩建多套丁基橡胶生产装置。主要有辽宁盘锦振奥化工有限公司（生产能力为 6.0万吨 / 年）、山东神驰石化有限公司（生产能力为 6.0万吨 / 年）、山东京博石油化工公司（生产能力为 5.0万吨 / 年）、台塑合成橡胶工业（ 宁 波 ） 有 限 公 司（ 生 产 能 力 为 10.0万 吨 / 年 ）、东辰控股集团有限公司（生产能力为 5.0万吨 / 年）、中海油能源发展股份有限公司惠州分公司（生产能力为 5.0万吨 / 年）、兰州金浦石化有限公司（生产能力为 6.0万吨 / 年）以及天津陆港石油橡胶公司（生产能力为 6.0万吨 / 年）等。

## Slide 55
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
9.3 丁基橡胶
Mw
Mw=3×105 ~ 4×105，η=1.2，ML100℃=40 ~ 50
Mw=5×105 ~ 6×105，η=1.6，ML100℃=70 ~80
不饱和度
0.5 ~1%, mol数
1.5%, mol数

## Slide 56
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
1.原料及条件

## Slide 57
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
2.丁基橡胶反应特点
两个甲基的供电作用，使双键亲核性增加，在不到1s内发生爆炸聚合，1min内完成放热反应，因此聚合反应多在-100℃下，快速搅拌
在氯代甲烷溶剂中，是沉淀聚合，以细小颗粒迅速从溶液中析出，使整个系统成淤浆状。优点是黏度低，聚合热方便的移出，便于物料循环和输送。此外有利于加快反应速率，确保聚合物有较为理想的分子量和分子量分布

## Slide 58
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
3.丁基橡胶生产工艺

## Slide 59
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
乙烯丙烯复迭制冷
要获得温度比较低的冷量，而又不希望冷剂在负压下蒸发，则需要采用常压沸点很低的物质作为冷剂。 但是这类物质的临界温度也很低，不可能在加压的情况下用水冷却将这些物质冷凝下来。
为了获得-100℃温度的冷量，需要采用乙烯作为冷剂。但是乙烯的临界温度为9.5℃，因此不能用冷却水把乙烯气体冷凝成液体。这时，就需要采用另一冷剂（例如氨气或者丙烯），采用“压缩、冷凝、膨胀、蒸发”制冷循环过程，使乙烯冷却到临界温度以下，发生冷凝过程（吸收氨气或者丙烯的冷量，将热量排给氨气或者丙烯，使乙烯冷凝成液体），从而完成上述制冷循环过程。 这样，氨气或者丙烯的制冷循环可以和乙烯的制冷循环复迭起来，组成复迭制冷（或者称为串级制冷）。

## Slide 60
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
（1)引发剂配制
4%~5%
-90~-95℃
引发剂低温配制法
进一步稀释

## Slide 61
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
（2）聚合
强制循环多管式反应器
中心部分是向上的冷却通道，小口径列管是反应通道
聚合时，图右下通入单体及3倍单体体积的溶剂，左下方通入配好的引发剂，AlCl3的浓度为单体量的0.02%
顶部溢出共聚物，大部分CH3Cl则从周围列管循环使用
为防止沉淀与挂胶，预聚流速在2~5m/s

## Slide 62
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
（3）分离后处理
闪蒸塔装有立式和斜式搅拌器，搅拌速度适中以控制胶粒大小。为防止胶粒黏结老化可加入橡胶量1%的硬脂酸盐和0.2%防老剂
单体、溶剂
第二次脱除
单体、溶剂
水

## Slide 63
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
（4）回收
氯甲烷
异丁烯
异戊二烯
进料
单体

## Slide 64
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
5.生产控制因素
（1）杂质
给电子体杂质水、甲醇、HCl、二甲醚等与AlCl3生成的络合物可以离解成活性催化剂，但是活性不高导致转化率降低，此外还可能会产生链转移

## Slide 65
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
5.生产控制因素
烯烃杂质主要是原料带入的正丁烯，加剧链转移，使Mw↓

## Slide 66
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
5.生产控制因素
（2）单体浓度和配料比
单体浓度过高，反应温度升高很快，过于激烈难以控制，容易导致结块，甚至催化剂还未加足量就被迫停止反应。
单体浓度过低，则结冰（溶剂：氯甲烷）现象严重，也不能获得较高的转化率

## Slide 67
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
5.生产控制因素
（3）聚合温度
因为单体链转移活化能总是比链生长活化能大17.56~19.23 kJ/mol，因此低温能够抑制单体的链转移，有利于分子量的增大。

## Slide 68
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
5.生产控制因素
（4）溶剂
淤浆聚合溶剂CH3Cl，不溶解聚合物，对引发剂惰性
均相溶液聚合溶剂正丁烷、异戊烷，主要是为了避免釜挂胶和结垢，但是溶液黏度大，传热困难聚合物浓度不超过4%~5%，降低了生产能力