## Slide 1
第八章
配位聚合工艺

## Slide 2
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
1. 概述
●定义：配位聚合反应是烯烃单体的碳-碳双键与引发剂活性中心的过渡元素原子的空轨道配位，然后发生位移使单体分子插入到金属-碳之间进行链增长的一类聚合反应。

## Slide 4
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
1. 概述
●创始人：齐格勒（Ziegler）与纳塔（Natta）
●特点：产物立构规整性好、相对分子量高、支链少、结晶度高。
●主要贡献：实现了难于进行自由基聚合的丙烯的工业化生产；实现了乙烯的低压聚合等。开辟了新的聚合领域。
●应用：PP、HDPE、PS等。

## Slide 5
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
1. 概述
配位聚合的特点
a. 单体首先与亲电性金属配位形成络合物。
b. 反应具有阴离子性质。
c. 经过四元环插入过程。插入反应包括两个同时进行的过程。
I. 增长链端阴离子对C=C的β-碳的亲核进攻(反应2)。
II. 阳离子Mtδ+对烯烃π键的亲电性进攻(反应1)。

## Slide 6
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
1. 概述
Ti
Al
Cl
CH2
CH3
CH2＝CH
CH3
|
＋
→
Ti
Al
Cl
CH2
CH3
CH2＝CH
CH3
|
Ti
Al
Cl
CH2
CH3
CH2＝CH
CH3
|
α
β
＋
－
双金属活性中心
丙烯
双键被Ti空轨道吸附
丙烯单体插入
Ti
Al
Cl－
CH2－CH3
CH2－CH
CH3
|
＋
＋
－
Et
Ti
Al
Cl
CH2
CH－CH3
＋
－
Et
Ti
Al
Cl
CH2
CH－CH3
过渡六元环配位结构
再生
α
β
重排
新活性中心

## Slide 7
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
2. 配位催化剂
助催化剂AlEt3的作用
活化剂：使主催化剂产生烷基化作用，形成活性中心；
清扫剂：与原料中的H2O、O2等发生反应，杀死毒物以保证主催化剂活性不下降。
链转移剂：聚合物链向铝化合物链转移，调控分子量；
还原剂：将主催化剂中的Ti4还原成为Ti3

## Slide 8
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
2. 配位催化剂
高效催化剂
聚烯烃常规催化体系α,δ,γ-TiCl3 /AlEt2Cl3体系中Ti的利用率低，催化效率低和定向能力低，用于生产必须经过冗长的后处理工序脱除催化剂残渣和无规物，不仅流程长，而且能耗高，产率低。
问题的提出

## Slide 9
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
2. 配位催化剂
什么是高效催化剂？
活性高、寿命长
可使催化活性在较长的时间内不衰减，从而保持其长效高活性。
用量少、易分离
可使聚烯烃中的残留过渡金属降至10×10-6 mol 以下；可免除聚烯烃生产中的醇洗、水洗、中和等后处理工序；
共聚能力强
耐毒化作用，共聚体系中稳定存在

## Slide 10
1950s
1980s
1990s
2000s
今
单活性中心，结构不易调控
Ziegler-Natta催化剂：
实现常温常压乙烯、丙烯聚合；
多活性中心
/
结构易调控，可实现聚合产物结构、组成的高度可控
 活性聚合特征；
 高极性基团耐受性；
优异的高温稳定性
 优异的共聚能力；
 高选择性；

## Slide 12
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
2. 配位催化剂
扩大催化剂的表面积增加有效活性中心
催化剂的载体
大多数载体是镁的化合物如MgO，MgCl2
，MgCl2•6H2O，4MgCO3•Mg(OH)2•5H2O等，或采用 CaO，ZnO，聚苯乙烯，聚丙烯粉末。

## Slide 13
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
2. 配位催化剂
负载催化剂
将TiCl3负载于镁盐或有机镁表面，TiCl3达到最大分散，提高催化剂的比表面和利用率，并通过添加内外络合剂提高PP的等规度。这样制得的催化剂即为生产聚烯烃的高效催化剂。

## Slide 14
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
2. 配位催化剂
负载催化剂的主要成分
主催化剂有效成分为TiCl3，以MgCl2为载体。
TiCl3的全同定向能力与其晶型有关，所得的PP的等规度是α,γ ,δ－TiCl3大于β－TiCl3，这与α,γ, δ－TiCl3晶体均为层状结构，易在边、角、棱处产生一个（氯）空位（即d空轨道能级）有关，与β－TiCl3是链状结构易在晶体两端产生一个或两个（氯）空位有关。

## Slide 15
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
2. 配位催化剂
制备方法
悬浮浸漬：在氮气存在下，将经研细的载体悬浮于过量的主催化剂或烃类溶剂中，回流反应后过滤洗涤，将未结合的主催化剂洗涤除去，然后加以干燥，制成载体催化剂。

## Slide 16
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
2. 配位催化剂
制备方法
共研磨法：共研磨法是在氮气保护下，使载体与一定量的主催化剂在振动磨或回转式球磨机中进行研磨。研磨既是主催化剂分散在载体上的物理过程，也是主催化剂，载体或其他组分互相之间进行化学结合的过程。

## Slide 17
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
2. 配位催化剂
负载催化剂的形成机理
负载型催化剂是先将主催化剂(如TiCl3)负载在载体(如MgCl2)上，随后再与助催化剂(如AlR3 )反应、烷基化，使固体催化剂负载在载体上。
由于催化剂在载体表面呈细分散状态，比表面积增大，从而使催化剂高活性且催化效率长时间不衰减。

## Slide 18
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
3.配位聚合的特点
★ 催化剂种类及其组分影响
★ 聚合单体的影响
★ 聚合反应温度的影响
★ 氢对链增长速度的影响
★ 产品分子量分布

## Slide 19
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
3.配位聚合的特点
催化剂种类及其组分影响
MgCl2催化剂载体→提高主催化剂的表面积→提高主催化剂和反应单体的接触面积→提高主催化剂的催化效率
Ti含量的影响
载体高活性 催化剂 表现为：催化剂单位质量的钛量↑，单位质量钛的催化活性↓
实验结果表明：钛浓度2％（质量）以下时，活性中心的浓度与钛浓度呈直线正比关系；

## Slide 20
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
3.配位聚合的特点
聚合单体的影响
不同烯烃聚合的活性中心数是相同的，即单体类型不影响活性中心的数目。
但链增长速度常数按以下顺序降低：
乙烯>丙烯>1－丁烯>4－甲基-1－戊烯>苯乙烯
此顺序与取代基团空间位阻大小是一致的。
此外还收到单体给电子能力大小影响。

## Slide 21
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
3.配位聚合的特点
聚合反应温度的影响
聚合反应温度
影响
聚合反应速度
聚合物的等规度
由于乙烯无取代基团无等规度关系，所以聚合反应温度在80～150 ℃，因各工厂所使用的催化剂和生产工艺的不同而有不同的反应温度。
聚丙烯聚合时涉及等规度，所以生产采用低温，以前为65～70 ℃，目前高效催化剂进行气相本体聚合时，反应温度已提高到80 ℃．

## Slide 22
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
3.配位聚合的特点
产品分子量分布
配位聚合所得聚合物分子量分布宽，分布指数通常大于10。
共聚反应所得共聚物的非均一性也很大．
活性中心的活性度不一致，而且扩散效应限制了单体向活性中心的传递所致。
茂金属、非茂金属催化剂呈单一活性中心特性，单峰分布(2-3)，甚至是窄分布(1-2)

## Slide 23
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
乙烯气相聚合-HDPE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
乙烯
共聚单体
氢气
火炬
HDPE
惰性气体
气体输送系统
催化剂
负载型Cr催化剂
HDPE
乙烯
多级旋风分离器
冷却器
压缩机
聚合温度：95-105 ℃
压力：2.1 MPa
反应时间：3-5小时
乙烯单程转化率仅为2%，因此压缩、循环利用较为重要

## Slide 24
气相法流化床法生产HDPE工艺
催化剂：负载型Cr催化剂；
催化效率（活性）：0.4-1.0 t(PE)/g(Cr);
单体：乙烯
分子量调节剂：氢气
聚合温度：95-105 ℃
压力：2.1 Mpa
反应时间：3-5小时
氢链转移能力强，170 ℃下不稳定
200 ℃以上；
250-300 Mpa；

## Slide 25
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
乙烯溶剂法聚合-LLDPE
负载Ti催化剂
2.07-5.17 Mpa；180-250 ℃；
转化率90%

## Slide 26
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
引发剂体系
Al/Mt比
活化剂、还原剂、清扫剂、链转移剂

## Slide 27
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
单体
乙烯压力
共单体：“正共单体效应” 和“负共单体效应”

## Slide 28
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
聚合时间

## Slide 29
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
聚合时间
活性聚合，分子量随时间延长而增大；分子量分布不变；
非活性聚合，分子量在初期逐渐增大，2 h后基本保持不变，分子量分布后期变宽

## Slide 30
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
聚合温度
高温下，分子量降低；分子量分布变宽

## Slide 31
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
点击添加文本
支化结构
链行走反应导致支化：温度、压力均对支化产生影响
共聚导致支化

## Slide 32: 链穿梭聚合

## Slide 33
聚合体系
引发剂1：
引发剂2：
链穿梭剂： Et2Zn
溶剂： 烷烃
0.86 g/cm3
0.94 g/cm3
单体：乙烯、辛烯

## Slide 34
作业
设计链穿梭聚合的工艺流程，及聚合工艺条件。

## Slide 35
利用高分子合成方法设计制备下列聚合物：
一种具有发光性能的聚烯烃材料；
一种聚乙烯-尼龙多嵌段共聚物；聚乙烯-聚酯多嵌段共聚物
大作业